SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych związanych z rozbudową i przebudową boiska sportowego z trybunami, budowa budynku zaplecza sportowego, rozbiórką wału ziemnego, rozbiórką istniejącego budynku usytuowanego na terenie działek nr 699/3 i 699/4 , przebudową ciągów pieszo-jezdnych, budową miejsc postojowych i placu manewrowego oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. nr 691,699/3 i 699/4 położonych przy ul.Sportowej w m.Stegna, gminie Stegna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

B.04.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:

(1) B.04.01.00 stosuje się drewno klasy GL28C

według następujących norm państwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna

`

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Klasa wytrzymałości; GL24h; GL24c; GL28h; GL28c; GL32h; GL32c; GL36h; GL36c. Charakterystyczne właściwości wytrzymałościowe w N/mm2 (MPa). 2; Zginanie; fm,k; 24; 24; 28; 28; 32; 32; 36; 36. 3; Rozciąganie wzdłuż włókien; ft,0,k; 16,5; 14; 19,5; 16,5; 22,5; 19,5; 26; 22,5. 4; Rozciąganie w poprzek włókien; ft,90,k; 0,5. 5; Ściskanie wzdłuż włókien; fc,0,k; 24; 21; 26,5; 24; 29; 26,5; 31; 29. 6; Ściskanie w poprzek włókien; fc,90,k; 2,7; 2,4; 3,0; 2,7; 3,3; 3,0; 3,6; 3,3. 7; Ścinanie; fv,k; 3,5. Charakterystyczne wartości sprężystości w N/mm2 (MPa). 8; Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien; E0,mean; 11600; 11600; 12600; 12600; 13700; 13700; 14700; 14700. 9; 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien; E0,05; 9400; 9400; 10200; 10,2; 11100; 11100; 11900; 11900. 10; Średni moduł sprężystości w poprzek włókien; E90,mean; 390; 320; 420; 390; 460; 420; 490; 460. 11; Średni moduł odkształcenia postaciowego; Gmean; 720; 590; 780; 720; 850; 780; 910; 850. Gęstość w kg/m3. 12; Gęstość; ρg,k; 380; 350; 410; 380; 430; 410; 450; 430.

W poniższej tabeli przedstawione są dane, dotyczące wytrzymałości, sztywności i gęstości pozornej drewna klejonego (materiału homogenicznego i łączonego), od GL 24 do GL 36 według PN

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Klasa wytrzymałości; GL24h; GL24c; GL28h; GL28c; GL32h; GL32c; GL36h; GL36c. Charakterystyczne właściwości wytrzymałościowe w N/mm2 (MPa). 2; Zginanie; fm,k; 24; 24; 28; 28; 32; 32; 36; 36. 3; Rozciąganie wzdłuż włókien; ft,0,k; 16,5; 14; 19,5; 16,5; 22,5; 19,5; 26; 22,5. 4; Rozciąganie w poprzek włókien; ft,90,k; 0,5. 5; Ściskanie wzdłuż włókien; fc,0,k; 24; 21; 26,5; 24; 29; 26,5; 31; 29. 6; Ściskanie w poprzek włókien; fc,90,k; 2,7; 2,4; 3,0; 2,7; 3,3; 3,0; 3,6; 3,3. 7; Ścinanie; fv,k; 3,5. Charakterystyczne wartości sprężystości w N/mm2 (MPa). 8; Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien; E0,mean; 11600; 11600; 12600; 12600; 13700; 13700; 14700; 14700. 9; 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien; E0,05; 9400; 9400; 10200; 10,2; 11100; 11100; 11900; 11900. 10; Średni moduł sprężystości w poprzek włókien; E90,mean; 390; 320; 420; 390; 460; 420; 490; 460. 11; Średni moduł odkształcenia postaciowego; Gmean; 720; 590; 780; 720; 850; 780; 910; 850. Gęstość w kg/m3. 12; Gęstość; ρg,k; 380; 350; 410; 380; 430; 410; 450; 430.

W poniższej tabeli przedstawione są dane, dotyczące wytrzymałości, sztywności i gęstości pozornej drewna klejonego (materiału homogenicznego i łączonego), od GL 24 do GL 36 według PN

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Klasa wytrzymałości; GL24h; GL24c; GL28h; GL28c; GL32h; GL32c; GL36h; GL36c. Charakterystyczne właściwości wytrzymałościowe w N/mm2 (MPa). 2; Zginanie; fm,k; 24; 24; 28; 28; 32; 32; 36; 36. 3; Rozciąganie wzdłuż włókien; ft,0,k; 16,5; 14; 19,5; 16,5; 22,5; 19,5; 26; 22,5. 4; Rozciąganie w poprzek włókien; ft,90,k; 0,5. 5; Ściskanie wzdłuż włókien; fc,0,k; 24; 21; 26,5; 24; 29; 26,5; 31; 29. 6; Ściskanie w poprzek włókien; fc,90,k; 2,7; 2,4; 3,0; 2,7; 3,3; 3,0; 3,6; 3,3. 7; Ścinanie; fv,k; 3,5. Charakterystyczne wartości sprężystości w N/mm2 (MPa). 8; Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien; E0,mean; 11600; 11600; 12600; 12600; 13700; 13700; 14700; 14700. 9; 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien; E0,05; 9400; 9400; 10200; 10,2; 11100; 11100; 11900; 11900. 10; Średni moduł sprężystości w poprzek włókien; E90,mean; 390; 320; 420; 390; 460; 420; 490; 460. 11; Średni moduł odkształcenia postaciowego; Gmean; 720; 590; 780; 720; 850; 780; 910; 850. Gęstość w kg/m3. 12; Gęstość; ρg,k; 380; 350; 410; 380; 430; 410; 450; 430.

W poniższej tabeli przedstawione są dane, dotyczące wytrzymałości, sztywności i gęstości pozornej drewna klejonego (materiału homogenicznego i łączonego), od GL 24 do GL 36 według PN

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Klasa wytrzymałości; GL24h; GL24c; GL28h; GL28c; GL32h; GL32c; GL36h; GL36c. Charakterystyczne właściwości wytrzymałościowe w N/mm2 (MPa). 2; Zginanie; fm,k; 24; 24; 28; 28; 32; 32; 36; 36. 3; Rozciąganie wzdłuż włókien; ft,0,k; 16,5; 14; 19,5; 16,5; 22,5; 19,5; 26; 22,5. 4; Rozciąganie w poprzek włókien; ft,90,k; 0,5. 5; Ściskanie wzdłuż włókien; fc,0,k; 24; 21; 26,5; 24; 29; 26,5; 31; 29. 6; Ściskanie w poprzek włókien; fc,90,k; 2,7; 2,4; 3,0; 2,7; 3,3; 3,0; 3,6; 3,3. 7; Ścinanie; fv,k; 3,5. Charakterystyczne wartości sprężystości w N/mm2 (MPa). 8; Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien; E0,mean; 11600; 11600; 12600; 12600; 13700; 13700; 14700; 14700. 9; 5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien; E0,05; 9400; 9400; 10200; 10,2; 11100; 11100; 11900; 11900. 10; Średni moduł sprężystości w poprzek włókien; E90,mean; 390; 320; 420; 390; 460; 420; 490; 460. 11; Średni moduł odkształcenia postaciowego; Gmean; 720; 590; 780; 720; 850; 780; 910; 850. Gęstość w kg/m3. 12; Gęstość; ρg,k; 380; 350; 410; 380; 430; 410; 450; 430.

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1. 	Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. 	Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. 	Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. 	Wykonanie robót

5.1. 	Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2. 	Więźba dachowa

5.2.1. 	Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.2.2. 	Dopuszcza się następujące odchyłki:

- w rozstawie belek: do 2 cm w osiach rozstawu belek

- w długości elementu do 20 mm

- w odległości między węzłami do 5 mm

- w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.

6. 	Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

Dla pozycji B.04.01.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji.

8. 	Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. 	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 	Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 	Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 	        System oznaczenia części złącznych.